| Инструкция на квалифицированный технологический процесс сварки конкурсных образцов. Модуль № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Операции |  | Содержание операций и требования |  |  |  | Оборудование и инструмент |  |  |
| 1. | Подготовка кромок |  | 1.1 Подготовить пластины к сварке, выдерживая зазоры, угол скоса и притупление 1.2 Зачистить до чистого металла свариваемые кромки образцов и прилегающие к ним поверхностями на ширину не менее 20мм. |  |  |  | Стол сварщика, УШС, щётка по металлу, напильник, шлиф-машинка, защитные очки, маска сварщика |  |  |
| 2. | Сборка сварного соединения |  | 2.1 Выполнить сборку стыка на столе сварщика соблюдая зазор. 2.2 Сборку выполнять на прихватках с соблюдением зазора. Количество прихваток – 2, в начале и конце пластины. Длина прихваток до 20мм, высота 2-3мм. 2.3 Зачистить места прихваток от шлака и брызг. 2.4 Зафиксировать собранную заготовку под углом 90 градусов к поверхности рабочего стола. |  |  |  | Стол сварщика, УШС, пост РДС, молоток сварщика, шлиф-машинка, защитные очки, маска сварщика. |  |  |
| 3. | Сварка вертикального стыка |  | 3.1 Выполнить сварку корня шва двух пластин обратно-поступательным способом. Высота обратного валика от 1 до 2 мм. 3.2 Зачистить корневой шов от шлака и брызг. 3.3 Выполнить заполняющий шов. 3.4 Выполнить сварку облицовочного слоя. Стоп-точка на расстоянии 125мм. Число проходов от 3 до 5. Сварка всех слоев производить снизу вверх 3.5 Геометрические размеры сварного шва: ширина шва от 21 до 24, высота шва от 2 до 3. 3.6 Зачистить шов от шлака и брызг, не допуская механической обработки поверхности сварного шва. 3.7 Не допускается механическая обработка поверхности сварного шва. |  |  |  | Стол сварщика, УШС, пост РДС, молоток сварщика, шлиф-машинка, защитные очки, маска сварщика. |  |  |
| 4. | Сварка горизонтального стыка |  | 4.1 Выполнить сварку корня шва двух пластин обратно-поступательным способом. Высота обратного валика от1до 2мм 4.2 Зачистить корневой шов от шлака и брызг. 4.3 Выполнить заполняющий шов. 4.4 Выполнить сварку облицовочного слоя. Стоп-точка на расстоянии 125мм. Число проходов от 3 до 5 3.5 Геометрические размеры сварного шва: ширина шва от 18 до 22, высота шва от 2 до 3. 3.6 Зачистить шов от шлака и брызг, не допуская механической обработки поверхности сварного шва. 3.7 Не допускается механическая обработка поверхности сварного шва. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Контроль качества |  | 5.1 Выполнить контроль сварного соединения внешним осмотром и измерениями согласно ГОСТ 14771-76 5.2 Записать обнаруженные дефекты в личный листок сварщика-конкурсанта. |  |  |  | УШС, штангенциркуль, линейка. |  |  |
| Режимы сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процесс сварки |  | Порядок проходов сварного шва |  | Диаметр электрода, мм. | Сила тока (полярность обратная) А | Вылет электрода |  | Скорость сварки, м/ч | Расход газа л/мин. |
| 135 (вертикальный) |  | корневой |  | 1,0 | 160-220 | 10-12 |  | 10-20 | 9-12 |
|  |  | облицовочный |  | 1,0 | 220-260 | 10-12 |  | 20-35 | 9-12 |
| 135 (горизонталь ный) |  | корневой |  | 1,0 | 150-220 | 10-14 |  | 10-20 | 10-15 |
|  |  | облицовочный |  | 1,0 | 200-260 | 10-14 |  | 20-35 | 10-15 |
| Сварочное оборудование: Speedtec 405SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: - Образцы должны иметь нанесённое клеймо сварщика (порядковый номер сварщика по результатам жеребьёвки). - Сварка в направлении сверху вниз не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |