| Инструкция на квалифицированный технологический процесс сварки конкурсных образцов. Модуль № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Операции |  | Содержание операций и требования |  |  |  | Оборудование и инструмент |  |  |
| 1. | Подготовка кромок |  | 1.1 Подготовить пластины к сварке. 1.2 Зачистить до чистого металла свариваемые кромки образцов и прилегающие к ним поверхностями на ширину не менее 20мм. |  |  |  | Стол сварщика, УШС, щётка по металлу, напильник, шлиф-машинка, защитные очки, маска сварщика |  |  |
| 2. | Сборка сварного соединения |  | 2.1 Выполнить сборку стыка на столе сварщика соблюдая размеры, указанные на чертеже. 2.2 Сборку выполнять на прихватках с соблюдением чертежа: прихватка располагается на обратной стороне на расстоянии 125мм от начала пластины и в торцах. Длина прихватки до 25мм., высота 2-3мм. 2.3 Сварка выполняется в нижнем положении шва. |  |  |  | Стол сварщика, УШС, пост РДС, молоток сварщика, шлиф-машинка, защитные очки, маска сварщика. |  |  |
| 3. | Сварка вертикального стыка |  | 3.1 Выполнить сварку корня шва двух пластин обратно-поступательным способом. 3.2 Зачистить корневой шов от шлака и брызг. 3.3 Выполнить заполняющий шов. 3.4 Выполнить сварку облицовочного слоя. Стоп-точка на расстоянии 125мм. Число проходов от 3 до 5. 3.5 Геометрические размеры сварного шва: катет шва от 14 до 16 3.6 Зачистить шов от шлака и брызг, не допуская механической обработки поверхности сварного шва. 3.7 Не допускается механическая обработка поверхности сварного шва. |  |  |  | Стол сварщика, УШС, пост РДС, молоток сварщика, шлиф-машинка, защитные очки, маска сварщика. |  |  |
| 4. | Контроль качества |  | 5.1 Выполнить контроль сварного соединения внешним осмотром и измерениями согласно ГОСТ 14771-76 Выполнить испытание гидравлическим прессом на излом. 5.2 Записать обнаруженные дефекты в личный листок сварщика-конкурсанта. |  |  |  | УШС, штангенциркуль, линейка. Гидравлический пресс. |  |  |
| Режимы сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процесс сварки |  | Порядок проходов сварного шва |  | Диаметр электрода, мм. | Сила тока(полярность обратная) А | Вылет электрода |  | Скорость сварки, м/ч | Расход газа л/мин. |
| 136 |  | корневой |  | 1,2 | 160-220 | 10-12 |  | 10-20 | 9-12 |
|  |  | облицовочный |  | 1,2 | 220-260 | 10-12 |  | 20-35 | 9-12 |
| Сварочное оборудование: Speedtec 405SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: - Образцы должны иметь нанесённое клеймо сварщика (порядковый номер сварщика по результатам жеребьёвки). - Сварка в направлении сверху вниз не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |